江门市奶嘴产品质量安全监督抽查实施细则

本细则适用于江门市生产环节中奶嘴的市级监督抽查。

**1、抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

表1 抽样数量

| **序号** | **产品** | **抽样方法** | **抽样基数** | **抽样数量/抽样面积（重量）** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奶嘴 | 生产领域：从生产企业的自检合格产品中，随机抽取进行抽样检测。同一批号原料、同一规格、同一工艺的产品为一个批次。  流通领域：随机采取同一型号（货号）的商品。 | 生产领域：抽样基数不少于100只；流通领域：抽样基数应不少于抽取样品数量。 | 宽口径奶嘴：20只，其中检测18只，备样2只  标准口径奶嘴：30只，其中检测26只，备样4只 |

**2、检验依据**

表2 硅胶奶嘴检验项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检验项目** | **检验依据** | **检验方法** | **备注** |
| 1 | 外观 | GB 4806.2 | GB 4806.2 | / |
| 2 | 浸泡液 | GB 4806.2 | GB 4806.2 | / |
| 3 | 总迁移量 | GB 4806.2 | GB 31604.8 | / |
| 4 | 高锰酸钾消耗量（蒸馏水） | GB 4806.2 | GB 31604.2 | / |
| 5 | 重金属（4%<体积分数>乙酸） | GB 4806.2 | GB 31604.9 | / |
| 6 | 锌（Zn）迁移量（4%<体积分数>乙酸） | GB 4806.2 | GB 31604.42 | / |
| 7 | 2,6-二-叔丁基对甲苯酚迁移量 | GB 4806.2 | GB 28482 | （仅适用于天然橡胶、顺式-1,4-聚异戊二烯橡胶奶嘴） |
| 8 | N-亚硝胺和N-亚硝胺可生成物释放量 | GB 4806.2 | GB 28482 | / |
| 9 | 挥发性物质 | GB 4806.2 | GB 28482 | （仅适用于橡胶奶嘴） |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**3、判定规则**

3.1 依据标准

GB 4806.2-2015 食品安全国家标准 奶嘴

GB 28482-2012 婴幼儿安抚奶嘴安全要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。