项目榜单

| 榜单名称 | 全降解香烟包装薄膜的开发 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 新能源新材料 |  |  |
| 启动 时间 | 2023年6月1日 | 计划 完成时间 | 2025年12月31日 |
| 榜单具体内容 | ###### 可生物降解包装膜是香烟包装膜的发展方向。可生物降解烟膜要考虑薄膜的热收缩性、雾度和透氧透湿率等性能。目前大部分可生物降解膜的雾度达不到烟膜的要求，聚乳酸(PLA)等生物降解材料是最有希望的应用材料之一，不但在自然环境堆肥状态下可被细菌较快分解成二氧化碳和水，对环境友好，而且在某些性能方面接近甚至超过聚丙烯，例如具有高光泽度、高透明、高挺性等。虽然目前聚乳酸原料价格较高，但对于香烟这类高利润产品，聚乳酸等生物降解材料包装材料的成本占比很低，对聚乳酸等生物降解材料替代聚丙烯作为香烟包装的主要材料创造了良好的应用前景。但 PLA存在吸水率偏高、透湿率高等问题。希望可以通过技术攻关，开发出一款雾度、力学性能满足烟膜要求的可完全生物降解薄膜，其降解性能在存储的状态下一年内没有发生明显的降解，在特定的降解条件下可实现完全生物降解。具体性能指标如下： ###### 厚度均匀性：±3% ###### 水蒸气透过率：＜10g/m².day ###### 拉伸强度：纵向＞140MPa，横向＞220MPa ###### 断裂伸长率：纵向在200%以下，横向在80%以下 ###### 弹性模量：＞2000MPa ###### 热封强度：≥2.0N/15mm ###### 热收缩率：3～7% ###### 雾度：≤10% ###### 生物降解率：储存条件下无明显降解，特定降解条件下一年降解率≥60%，两年降解率100%。 |  |  |
| 榜单效益目标 | ###### 在香烟包装市场领域主要材料是双向拉伸聚丙烯薄膜，为不可降解塑料，废弃后会对环境造成污染，因此开发全降解绿色环保包装薄膜进行替代具有很大的社会效益，可望解决现有香烟用包装薄膜废弃后对环境造成的污染问题。该技术的突破，有望解决整个香烟包装市场的白色污染问题。同时，该技术的突破，也有望解决可生物降解材料在普通包装市场由于成本问题而难以推广应用的问题，为可生物降解材料的应用推广起到很好的促进作用。 ###### 此外，还解决了可生物降解材料本身不稳定、易降解与作为包装材料需要在一定周期内具备一定的力学性能和阻隔性能之间的矛盾问题。 ###### 该技术的突破，可望为公司创造明显的经济效益，也为公司的转型升级、技术革新贡献一份力量。 |  |  |