项目榜单

| 榜单名称 | 半导体集成电路高纯铜靶材的生产技术研发 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 新材料-先进有色金属材料（半导体集成电路材料） |  |  |
| 启动 时间 | 2023-12-1 | 计划 完成时间 | 2025-11-30 |
| 榜单具体内容 | 榜单提出单位已建立博士后科研工作站、广东省高性能靶材工程技术研究中心，已组建以博士后为核心的研发团队；拥有多台生产和科研设备，例如真空感应熔炼炉、冷等静压设备、冷轧/热轧试验设备、热处理实验炉、镀膜试验线、检测分析仪器等。计划投资8,108万元建设半导体集成电路靶材研发试制基地，研发生产高纯铜、钽等半导体集成电路靶材。本项目主要研究半导体集成电路高纯铜靶材的量产工艺，项目时间为2年。 1、研究超高纯无氧铜的提纯工艺 以99.99%的铜为原材料，用真空或电子束熔炼方法制备超高纯铜锭。 2、超高纯铜靶材热加工和热处理工艺研究： 以超高纯铜锭为原材料，通过控制轧制变形量、热扎温度、热处理温度和时间，调控高纯铜组织结构和晶粒取向。 3、开发与高纯铜材匹配的高效机械加工工艺。 4、项目需达到以下技术指标： 1）靶材纯度≥99.9999% 2）平均晶粒尺寸≤30μm 3）晶粒取向（110）晶面占比≥30% |  |  |
| 榜单效益目标 | 榜单问题解决带来的经济性。榜单问题解决后产生的成果或产品相关行业应用领域、前景分析、市场预测、经济效益以及能支撑解决的工程技术或行业发展有关重大问题，以及对产业发展的突出贡献，限500字。 在半导体晶圆制造材料中，靶材的市场规模占比约3%。根据SEMI的统计数据显示，2018年全球半导体靶材市场规模约9.7亿美元；2019年，全球半导体靶材销售规模约9.8亿美元。高纯铜、钽是半导体集成电路靶材用量最大的2种，达到85%，约8.3亿美元。这几年，集成电路的需求逐年增长，同时也带动了溅射靶材的市场规模逐年上升。就国内而言，半导体集成电路靶材的国产化率不到20%，国产化的市场空间很大。 |  |  |